##### İki farklı porselen laminate veneer restorasyonun kenar uyumunun in-vitro olarak değerlendirilmesi+

Öz:Amaç: Bu çalışmanın amacı laminate veneerlerin kenar uyumu üzerine farklı porselen sistemleri ve preparasyon tekniklerinin etkilerinin araştırılmasıdır. Gereç ve yöntem: Bu çalışma için 192 adet üst birinci kesici diş kullanıldı. Dişlerin vestibül yü- zeylerinden aynı klinisyen tarafından 0.5 mm kalınlığa sahip laminate rehber frezi (Komet) kullanılarak eşit miktarda madde kaldırıldı. Preparasyon kavitelerinin yarısı (n= 96) bevel diğer yarısı (n=96) overlap biçiminde hazırlandı. IPS Empress II (IPS Empress Esthetic Veneer) ve CEREC 3 (Vita blok Mark II) sistemleri kullanıldı. Restorasyon marjinleri boyunca diş yüzeyindeki aralıklar stereomikroskop kullanılarak analiz edildi. Her yüzeydeki aralık için 5 nokta ölçümü yapıldı. Yapılan ölçümlerin ortalaması alındı ve ortalama marjinal aralık belirlendi. Veriler istatistiksel olarak çift yönlü varyans analizi ve Tukey HSD testi kullanılarak analiz edildi. Bulgular: Kenar uyumu açısından seramik grupları arasında istatistiksel olarak herhangi bir fark olmamasına karşın (p=0.237), preparasyon grupları arasındaki fark anlamlı düzeydeydi (p=0.000). Bevel preparasyon tipi overlap tasarımından daha iyi marjınal adaptasyon göstermiştir (IPS Empress II-Bevel 39.84±7,24 μm, IPS Empress II-Overlap 75,82±14,41 μm, Cerec 3-Bevel 40,91±6,24 μm , Cerec 3-Overlap 70,68±16,27 μm). Sonuç: Klinik olarak, bevel preparasyon tipi porselen laminate endikasyonlarında tavsiye edilebilir.